玻璃清洁剂固含量测试报告
测试型号：米德水分仪QLMD-100B
测试产品：玻璃清洁剂

测试目的：玻璃清洁剂是将固体配料与水进行一定比例的混合加工后产生的溶剂，而其中的固体配料决定了溶剂的清洁效果，那么在清洁剂经过种种工序终于准备出厂销售前，就需要对成品进行固含量的检测，一方面确认溶剂中的固含量足够，保证清洁剂的清洁效果，另一方面如果发现固含量过高，为了节约成本，则应在不影响清洁效果的前提下减少固含量。由于清洁剂中固含量较低，所以我们使用米德高端水分仪QLMD-100A进行测试。
开箱取出水分仪主机，配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等；

将防风盘、支架、样品盘一一装好，接通电源，按下开机键，显示屏进入开机界面，QLMD-100A内置校准砝码，进行自动校准，按去皮键减去样品盘重量；
设置好测试温度后，用滴定管取适量样品溶液，均匀滴在样品盘中，盖下仪器上盖，按START键开始水分测试；测试结束时仪器会发出蜂鸣声进行提示，可在显示屏查看测试的固体含量结果为0.43%；
为了保证测试结果的准确性，我们在仪器温度冷却到40℃以下后，按照上述步骤再次测试，测试出的固体含量仍然为0.43%，测试结果可靠，可重复性好；

[image: image1.jpg]50.00

99. 570..

: 12.801g WiR@EmE: 105 €

0.055 9 FkHfE : 27m 22s

99.57 % WiRHEH: 2019- 4 9 10:16:25

0.43 %

100.00

50.00

©10.481 ¢

0.045 9

99.57 %

WRBE:

R 21m 43s

R B P 2019- 4- 9 11:31:36





注意事项：

测试时需将样品溶液均匀涂在样品盘中，使其均匀受热，加快测试速度；

清洁剂中含有油性成分，不宜使用高温测试，否则会影响测试结果；

一次测试结束后，若要进行下一次测试，应等待仪器温度下降到40℃以下，避免仪器在高温下造成误差；

测试过程中避免按压摆放仪器的平面，避免有风直吹仪器，以免影响测试结果；

测试过程中仪器处于加热状态，周边禁止摆放易燃易爆品，测试人员操作时应注意安全。
